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1		DESSO Textile Bodenbeläge, Teppichfliesen

1.1		Ableitfähige Verlegung

1.1.1		Teppichfliesen ableitfähige Verlegung EcoBase

1.1.1.1		Textiler Bodenbelag DIN 1307, Arable EcoBase, in Teppichfliesen, 50 x 50 cm, Polyolefin-Rückenbeschichtung, ableitfähige Verlegung


Textiler Bodenbelag nach DIN 1307 als Teppichfliesen,
liefern und unter zusätzlicher Verwendung eines
Kupferbandnetzes auf verlegereifen Untergrund in
fachgerechter Ausführung lose mithandelsüblichem Tackifier (Rutschbremse)für selbstliegende Teppichfliesen
verlegen. Einschließlich aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Art der Herstellung: Getuftet 1/10", gem. ISO 2424

Musterung: Schlingenpol strukturiert, gem. ISO 2424

Färbemethode: Solution Dyed

Abmessungen: 50 x 50 cm (Karton 20 Stück), gem. EN 994

Trägermaterial: Polyester Vlies, gem. ISO 2424

Rückenausrüstung: Desso EcoBase, gem. ISO 2424

Faserzusammensetzung der Nutzschicht: 100 % ECONYL (ECONYL
wird aus 100% recyceltem Material hergestellt), gem.
ISO 2424

Gesamtdicke: 6,5 mm, gem. ISO 1765

Polschichtdicke: 3,2 mm, gem. ISO 1766

Gesamtgewicht: 4.100 g/m², gem. ISO 8543

Poleinsatzgewicht: 675 g/m², gem. ISO 2424

Polschichtgewicht: 415 g/m², gem. ISO 8543

Pol-Rohdichte: 0,130 g/cm³, gem. ISO 8543

Noppenzahl: 1.580 / dm², gem. ISO 1763

Begehtest: <= 2,0 kV, gem. ISO 6356

Durchgangswiderstand: <= 1 x 109 Ohm, gem. ISO 10965

Oberflächenwiderstand: -<= 1 x 109 Ohm, gem. ISO 10965

Beanspruchungsbereich: 33 Objektbereich gewerblich - Stark, gem. EN 1307

Komfortklasse: LC2, gem. EN 1307

Maßbeständigkeit: <= 0,2 %, gem. EN 986

Trittschallverbesserungsmaß: 25 dB, gem. ISO 140-8

Schallreduktion: 0,15 aw, gem. ISO 354

Wärmedurchlasswiderstand: 0,071 m² K/W, gem. ISO 8302

Brandverhalten: Bfl - s1 (unverklebt geprüft), gem. EN
13501-1

Lichtreflexionsgrad: gem. BS 8493

Farbtiefe: gem. CIELAB

Antistatisch: gegeben, gem. Begehtest EN 1815 bzw. ISO
6356

Ableitfähigkeit: gegeben, <= 1 x 109 Ohm, gem. ISO
10965

Stuhlrollengeignung: gegeben für den gewerblichen
Bereich

Fußbodenheizungseignung: gegeben

Rutschhemmung: DS


Farbe: .................
Nach Wahl AG aus Herstellerkollektion

Rücknahmegarantie + Wiederverwertung: gegeben gem. ReStart Programm von Tarkett

Sonstige Anforderungen:
- Cradle to Cradle® Silber Zertifikat
- GUT Signet (Gemeinschaft umweltfreundlicher
Teppichboden) vorhanden
- Reduziert effektiv Feinstaub in der Innenluft.
Zertifiziert mit GUI-Label in Basic(Gesellschaft für
Umwelt und Innenraumanalytik)
- CRI Green Label Plus für US LEED Standard
- CE-Kennzeichnung Angewandte harmonisierte Norm


Besondere Eigenschaften:



Fabrikat: Desso Arable EcoBase

Einheit: m²

Hinweis: Dieser Ausschreibungstext ist unverbindlich
und muss gegebenenfalls den örtlichen Gegebenheiten
angepasst werden.

Technische Daten können sich geringfügig ändern.
Aktuelle Daten finden Sie unter: www.tarkett.com
Menge: ..........
Einheit: m²
EP: ..........
GP: ..........
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